Общество с ограниченной ответственностью «Джой»

[image: image1]
	Производственно-коммерческая организация

ООО «Джой»
	Технологическая инструкция по применению Средства для пассивации металлов  Colibri PS-1
	стр. 6 

из 6



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Средство для пассивации металлов
 Colibri PS-1 
ГОСТ 32478-2013,     
1. Назначение

Средство предназначено для «временной» защиты от атмосферной коррозии стальных поверхностей после очистки, обезжиривания, травления или фосфатирования на период межоперационного хранения перед нанесением различных покрытий.
Средство может использоваться для пассивации теплоэнергетического оборудования после удаления минеральных отложений.
2. Область применения

Средство применяется на предприятиях металлообрабатывающей промышленности и машиностроения, теплоэнергетики, транспорта (авто-, авиа-, железнодорожного, метрополитена, морского, речного), в ремонтной базе, на объектахкоммунального хозяйства.
3. Свойства

Концентрированное щелочное средство на водной основе, не содержит растворителей. Биоразлагаемо, взрыво- и пожаробезопасно.
Обладает хорошими пассивирующими свойствами, замедляет процесс возникновения коррозии. Эффективно работает в воде любой жесткости.
В химическом отношении стабильно в воде и на воздухе, не разлагается с выделением вредных веществ.
Не имеет резкого неприятного запаха, не оказывает раздражающего действия на кожу и дыхательные пути. Замерзает, после размораживания возможно выпадение осадка, активные и физико-химические свойства сохраняются.
4. Рекомендации по применению
1. Средство добавляется в промывочную воду в концентрации 3—10% (0,3—1,0 л на 10 л воды).

2. Обработка производится различными способами: струйным, циркуляцией, погружением деталей в ванну, а также вручную (обработка поверхностей ветошью).

3. После обработки поверхность тщательно просушить (сжатым воздухом, ветошью и т. п.).

4. В случае сильного загрязнения обработку поверхностей повторить или увеличить концентрацию рабочего раствора до 10—20%.
5. Методы контроля качества средства

В соответствии с нормативной документацией (ГОСТ ) средство Colibri PS-1 контролируется по следующим показателям качества: внешний вид и запах, показатель концентрации водородных ионов (рН) водного раствора с массовой долей 1%.
В таблице 2 представлены контролируемые показатели качества и нормы по каждому из них.

Таблица 2.

Контролируемы показатели и нормативы.

	№ п/п
	Наименование показателя
	Норма

	1
	Внешний вид и запах.
	Прозрачная жидкость от светло-жёлтого до тёмно-коричневого цвета со слабовыраженным запахом поверхностно-активных веществ.

Допускается наличие небольшого осадка.

	2
	Показатель концентрации водородных ионов (рН) водного раствора с массовой долей 1%, ед., в пределах.
	9,60 ± 0,2

	3
	Плотность при 20°С, г/см3.
	1,09 ± 0,02


5.1. Определение внешнего вида.

Внешний вид средства Colibri PS-1 определяется визуально. Для этого средство наливают в пробирку из бесцветного стекла с внутренним диаметром 25 – 26 мм до половины и просматривают в отраженном или проходящем свете. Запах определяется органолептически.

5.2. Определение показателя концентрации водородных ионов (рН) водного раствора с массовой долей 1%.

Показатель концентрации водородных ионов (pH) определяют потенциометрическим методом по ГОСТ 22567.5-93 "Средства моющие синтетические и вещества поверхностно-активные. Методы определения концентрации водородных ионов".

5.3. Определение плотности при 20°C.

Определение плотности проводят по ГОСТ 18995.1-73 гравиметрическим методом с помощью ареометра "Продукты химические жидкие. Методы определения плотности", либо при помощи специальных приборов (денсиметров) в соответствии с инструкцией по применению к данному прибору.
6. Безопасность. 

Биоразлагаемо, взрыво-, пожаробезопасно. В химическом отношении стабильно в воде и на воздухе, не разлагается с выделением вредных веществ. По степени воздействия на организм человека относится к III классу опасности, не обладает кумулятивным действием. Безопасное средство, не токсично. При соблюдении требований безопасности не является токсичным и не оказывает вредного воздействия на организм человека. Оказывает раздражающее действие на кожные покровы.  Продолжительный повторяющийся контакт с незащищенной кожей может вызвать химический ожог.
 7. Технические характеристики
Состав: Средство представляет собой оптимизированную смесь ПАВ, комплексообразующих веществ, ингибиторов коррозии.
Внешний вид: Прозрачная окрашенная жидкость (при хранении возможно изменение цвета). Допускается легкая опалесценция и незначительный осадок.

Плотность 1,09 ± 0,02 г/см куб. при t = 20 С
Значение pH 9,60  ± 0,02 (1 % раствора в дистиллированной воде) 
8. Требования по технике безопасности

8.1. При работе со средством необходимо соблюдать правила техники безопасности, сформулированные в типовых инструкциях, в СанПиН 2.3.4.551-96.
8.2. При всех работах с средствами необходимо избегать попадания концентратов и рабочих растворов на кожу' и в глаза.

8.3. При приготовлении рабочих растворов следует использовать средства защиты органов дыхания - универсальные респираторы типа РПГ-67 или РУ-60М с патроном марки "В" (ГОСТ 17-269-71) или промышленный противогаз с патроном марки "В" и глаз - герметичными очками (ГОСТ 12-4-013-75), тела (комбинезон по ГОСТ 1549-69 или ГОСТ 6011-690, ног (сапоги резиновые по ГОСТ 5375-70). кожи рук (резиновые перчатки по ГОСТ 20010).

8.4. Приготовление рабочих растворов необходимо проводить в хорошо проветриваемом помещении. Все помещения, где работают с моющими и дезинфицирующими средствами должны быть снабжены приточно-вытяжной принудительной вентиляцией.

8.5. В случае пролива средства необходимо их нейтрализовать кальцинированной содой и смыть большим количеством воды. Смыв в канализационную систему следует проводить только в разбавленном виде.

9. Меры первой помощи

9.1. Наблюдаемые симптомы

9.1.1.
При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании):
Малолетучий продукт, не представляет опасности острых ингаляционных отравлений 

9.1.2. При воздействии на кожу: Контакт с незащищенной кожей вызывает сухость и раздражение.

9.1.3. При попадании в глаза;
Резкая боль, раздражающее действие, слезотечение, отек, конъюнктивит 

9.1.4. При отравлении пероральным путем (при проглатывании):
При проглатывании - раздражение в полости рта, горла, желудочно-кишечном тракте.

9.2. Меры по оказанию первой помощи пострадавшим

9.2.1. При отравлении ингаляционным путем:
Не требуется, т.к. продукты малолетучие, не вызывают опасности острых ингаляционных отравлений. 

9.2.2. При воздействии на кожу: Немедленно промыть проточной водой. При сильной боли
и жжении обратиться к врачу

9.2.3. При попадании в глаза:
Немедленно промыть проточной водой при широко раскрытой глазной щели в течение 10-15 мин. При сильной боли
и жжении обратиться к врачу

9.2.4. При отравлении пероральным путем: При попадании в рот прополоскать ротовую полость водой. Не вызывать рвоту. При попадании внутрь, немедленно обратиться за медицинской помощью и показать этикетку данного средства.
10. Меры и средства обеспечения пожаровзрывоопасности 

Общая характеристика пожаровзрывоопасности: Не огнеопасно
Показатели пожаровзрывоопасности: (номенклатура показателей по ГОСТ 12.1.044 и ГОСТ Р 51330-0): Не достигаются
Опасность, вызываемая продуктами горения и'или термодеструкции: продукт не горит, но в очаге пожара может быть вовлечена полимерная упаковка. При выкипании воды происходит термодеструкция ПАВ с образование токсичных веществ - оксида азота, оксида углерода.
Рекомендуемые средства тушения пожаров: При возгораниях следует применять первичные средства пожаротушения (тонкораспыленную воду, химическую или огнетушителей.
11. Упаковка

Пластиковые, химически стойкие флаконы -1л,

канистры - 5, 10, 20л

12. Условия хранения
Для хранения средства используют специально отведенное, сухое, запираемое, затемненное, хорошо вентилируемое помещение, отделенное от продуктов питания. Для хранения должна использоваться оригинальная тара предприятия - производителя. Концентрированные щелочные и кислотные препараты должны храниться в отдельных ячейках или шкафах под замком. Ответственный за хранение моющих и дезинфицирующих средств назначается приказом администрации предприятия после соответствующего инструктажа.

Хранить в темном прохладном месте при температуре от +1 до +20 С.

Хранить плотно закрытым в местах, недоступных для детей.

Не допускать длительного замораживания и перегрева.

Гарантийный срок хранения 2 года со дня изготовления
15. Условия транспортировки
Относится к неопасным грузам. Транспортируется всеми видами крытого транспорта - железнодорожный, автомобильный, морской, воздушный. в соответствии с правилами перевозки, действующими на данном виде транспорта.

Перевозить продукт в соответствии с маркировкой ADR- дорожный. RID- железнодорожный, IMDG- морской, ICAO LATA- воздушный транспорт

Информация об опасности при автомобильных перевозках (КЭМ): не регламентируется
Аварийные карточки (при железнодорожных, морских и др. перевозках): не применяются.

Информация об опасности при международном грузовом сообщении (по СМГС. ADR (ДОПОГ). RID (МПОГ). IMDG Code (ММОГ). ICAO ГАТА (ИКАО) и др. включая сведения об опасности окружающей среды, т. ч о «загрязнителях моря»): не требуется.

  РАЗРАБОТАНО: Главный технолог ООО «Джой» Харитонов А.Е. 

  УТВЕЖДАЮ:  Директор ООО «Джой»  
                        ______________  Лосев Е.В.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СОСТАВ АПТЕЧКИ

Средства для пострадавших от кислот:

– бикарбонат натрия (сода питьевая) в порошке или в растворе;

– нашатырный спирт.

Средства для пострадавших от щелочей:

– лимонная кислота (порошок или раствор);

– борная кислота.

Средства для помощи от ожогов:

– синтомициновая эмульсия;

– стерильный бинт;

– стерильная вата;

– белый стрептоцид.

Прочие средства медицинской помощи:

– 30%-ный раствор сульфацила натрия;

– активированный уголь;

– салол с белладонной;

– валидол;

– анальгин;

– капли Зеленина или валериановые капли;

– йод;

– марганцовокислый калий;

– перекись водорода;

– антигистаминные средства (супрастин, димедрол и т. д.).

Инструмент:

– шпатель;

– стеклянная палочка;

– пипетка;

– резиновый жгут;

– ножницы.

[image: image1][image: image2.png]662980, Kpacroapoxuit kpaiy r K eacsmoropex, Tenecpors 8-902-947-88-31
a. 60 ner BAKCM, 2,52, 06h 25 E-mal: LosevEvg@yandex



