ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Беспенной добавки для усиления моющего действия растворов сульфаминовой кислоты

Colibri SA-2

ГОСТ 32478-2013,     СГР KG.11.01.09.015.E.003372.07.22

1.Назначение

Добавку рекомендуется использовать в комбинации с раствором сульфаминовой кислоты для кислотной мойки оборудования методом циркуляции, погружения, распыления, в CIP - системах. Используется для усиления эффективности очищающего действия кислотного раствора, для удаления минерально-органических отложений, таких как пивной, винный, молочный камень, накипь, соли кальция и магния, остатки протеинов, жиров, дрожжей.

2. Область применения

Применяется для кислотной мойки (CIP-мойки) технологического оборудования: стерилизаторов, пастеризаторов, сепараторов, нагревателей, испарителей, различных емкостей, танков, трубопроводов на предприятиях молочной, пивобезалкогольной, ликеро-водочной, крахмало-паточной, дрожжевой и перерабатывающей промышленности, на предприятиях по производству майонезов, соусов, кетчупов, на животноводческих фермах и в других отраслях.

3. Свойства

Концентрированное жидкое беспенное средство кислотного характера. Эффективность. Добавка обладает хорошими смачивающими, диспергирующими и антикоррозийными свойствами. Оптимально подобранный состав компонентов способствует значительному усилению воздействия растворов сульфаминовой кислоты на растворение и удаление прочных минеральных отложений. Применение добавки позволяет снижать количество используемой кислоты и сократить время мойки.

4. Рекомендации по применению

1. Добавка в концентрации 0,2-0,5% вводится в приготовленный раствор сульфаминовой кислоты 0,6-1,5 %-ой концентрации, температура мойки от +40 до +90 С.

2. После кислотной мойки оборудование тщательно промыть водой.

Примечание.

- Перед кислотной мойкой рекомендуется провести щелочную мойку с использованием средств Colibri CIP-11 или Colibri CIP-12

- Оптимальные концентрации и параметры мойки подбираются в каждом конкретном случае в зависимости от степени и характера загрязнений, условий и методов мойки, типа оборудования.

5. Методы контроля качества средства

В соответствии с нормативной документацией (ГОСТ ) средство Colibri CIP-2 контролируется по следующим показателям качества: внешний вид и запах, показатель концентрации водородных ионов (рН) водного раствора с массовой долей 1%, массовая доля кислотных компонентов в пересчете на соляную кислоту, плотность концентрата при 20°С.

В таблице 2 представлены контролируемые показатели качества и нормы по каждому из них.

Таблица 2.

Контролируемы показатели и нормативы.

| № п/п | Наименование показателя | Норма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид и запах. | Прозрачная жидкость от светло-жёлтого до тёмно-коричневого цвета со слабовыраженным кислотным запахом. Допускается наличие небольшого осадка. |
| 2 | Показатель концентрации водородных ионов (рН) водного раствора с массовой долей 1%, ед., в пределах. | 1,9 ± 0,2 |
| 3 | Плотность при 20°С, г/см3. | 1,09 ± 0,02 |
| 4 | Массовая доля кислотных компонентов, %, в пределах. | 9,0 ± 2,0 |

5.1. Определение внешнего вида.

Внешний вид средства Colibri CIP-2 определяется визуально. Для этого средство наливают в пробирку из бесцветного стекла с внутренним диаметром 25 – 26 мм до половины и просматривают в отраженном или проходящем свете. Запах определяется органолептически.

5.2. Определение показателя концентрации водородных ионов (рН) водного раствора с массовой долей 1%.

Показатель концентрации водородных ионов (pH) определяют потенциометрическим методом по ГОСТ 22567.5-93 "Средства моющие синтетические и вещества поверхностно-активные. Методы определения концентрации водородных ионов".

5.3. Определение плотности при 20°C.

Определение плотности проводят по ГОСТ 18995.1-73 гравиметрическим методом с помощью ареометра "Продукты химические жидкие. Методы определения плотности", либо при помощи специальных приборов (денсиметров) в соответствии с инструкцией по применению к данному прибору.

5.4. Определение массовой доли кислот (в пересчете на соляную

кислоту).

5.4.1. Определение общей кислотности

5.4.2. Оборудование и реактивы:

– Весы лабораторные общего назначения 2 класса по ГОСТ 24104-88 с наибольшим пределом взвешивания 200 г.

– Бюретка вместимостью 25 см3.

– Колбы конические вместимостью 250 см3.

– Стандарт-титр гидроксида натрия 0,1 Н; 1 Н раствор.

– Фенолфталеин, индикатор чда; 1 % спиртовой раствор; готовят по ГОСТ 4919.1-77.

– Спирт этиловый ректификованный технический.

– Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72.

5.4.3 Проведение испытания:

К навеске средства массой 1 г, взятой в конической колбе вместимостью 250 см3 с точностью до четвертого десятичного знака, прибавляют 99 см3 дистиллированной воды и 3-4 капли индикатора фенолфталеина. Содержимое колбы титруют раствором гидроксида натрия до перехода окраски прозрачного раствора в красно-фиолетовый.

5.4.4 Обработка результатов

Общую кислотность (Х) в процентах вычисляют по формуле:

V × 0,0365 × 100

Х = ------------------------------

m

где V – объем точно 1 Н раствора гидроксида натрия, израсходованный на титрование, см3.

0,0365 - грамм-эквивалент HCl, соответствующий 1 мл 1 н раствора NaOH, г/см3.

m – масса навески, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое 3-х определений, абсолютное рас-хождение между которыми не превышает допускаемое расхождение, равное 0,30%.

Допускается применение другой аппаратуры с аналогичными техническими и метрологическими характеристиками.За результат измерения принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, абсолютное значение расхождения между которыми не должно превышать 0,3%. Результаты измерения округляют до первого десятичного знака.

Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа ±3,5% при доверительной вероятности P = 0,95.

5.5. Определение моющей способности.

Определение моющей способности средства проводят по ОСТ6-1 5-1662.

5.6. Определение показателей безопасности и эффективности.

Показатели безопасности и эффективности определяются по методикам, изложенным в сборнике "Методы испытаний дезинфекционных средств для оценки их безопасности и эффективности", Москва, МЗ РФ, 1998 г., ч. 1 и 2 согласно нормативам, изложенным в перечне "Нормативные показатели безопасности и эффективности дезинфекционных средств, подлежащих контролю при проведении обязательной сертификации" № 01-12/75 от 1997 г.

5.7. Допускается при проведении измерений применение других средств измерений и лабораторной посуды с аналогичными или более высокими метрологическими характеристиками.

6. Воздействие на материалы.

Не оказывает коррозионное воздействие на кислотостойкие поверхности, нержавеющую сталь (отеч. марки 08Х18Н10, 08Х18Н10Т; имп. AISI 304, AISI 316). Не применять для оцинкованных поверхностей!

7. Безопасность.

Добавка хорошо растворима в воде, является негорючей жидкостью, биоразлагаема.

8.Морозоустойчивость.

Температура замерзания -4°С. Для размораживания продукта внести его в помещение с температурой не ниже + 10С и выдержать не менее 24 часов. После размораживания в теплом помещении внешний вид восстанавливается, все потребительские свойства сохраняются. Перед использованием средство рекомендуется перемешать.

9. Технические характеристики

Состав: Смесь органических и неорганических кислот, комплексообразователей, ингибиторов коррозии, смачивателей и пеногасителей.

Внешний вид: Прозрачная окрашенная жидкость (при хранении возможно изменение цвета), допускается легкая опалесценция и незначительный осадок.

Плотность 1,10 ± 0,02 г/см куб. при t = 20 С

Значение pH 2,00 ± 0, 2 (1 % раствора в дистиллированной воде)

10. Требования по технике безопасности

10.1. При работе со средством необходимо соблюдать правила техники безопасности, сформулированные в типовых инструкциях, в СанПиН 2.3.4.551-96 и в соответствии с инструкцией по мойке и дезинфекции на предприятиях молочной промышленности.

10.2. На каждом предприятии по производству санитарную обработку оборудования и тары проводит специально назначенный для этого персонал: цеховые уборщики, мойщики, аппаратчики.

10.3. К работе допускаются лица не моложе 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний к данной работе, не страдающие аллергическими заболеваниями, прошедшие обучение, инструктаж по безопасной работе с моющими и дезинфицирующими средствами и оказанию первой помощи при случайных отравлениях.

10.4. При работе с моющими и дезинфицирующими средствами необходимо соблюдать правила техники безопасности, сформулированные в типовых инструкциях, в соответствии с инструкцией по мойке и профилактической дезинфекции на предприятиях молочной промышленности.

При санитарной обработке оборудования, имеющего электропривод, на пусковых устройствах необходимо вешать таблички с надписью “Не включать - работают люди!”.

10.5. При всех работах с моющими и дезинфицирующими средствами необходимо избегать попадания концентратов и рабочих растворов на кожу' и в глаза.

10.6. При приготовлении рабочих растворов следует использовать средства защиты органов дыхания - универсальные респираторы типа РПГ-67 или РУ-60М с патроном марки "В" (ГОСТ 17-269-71) или промышленный противогаз с патроном марки "В" и глаз - герметичными очками (ГОСТ 12-4-013-75), тела (комбинезон по ГОСТ 1549-69 или ГОСТ 6011-690, ног (сапоги резиновые по ГОСТ 5375-70). кожи рук (резиновые перчатки по ГОСТ 20010).

10.7. Приготовление рабочих растворов необходимо проводить в хорошо проветриваемом помещении. Все помещения, где работают с моющими и дезинфицирующими средствами должны быть снабжены приточно-вытяжной принудительной вентиляцией.

10.8. В случае пролива моющих и дезинфицирующих средств необходимо их нейтрализовать и смыть большим количеством воды. Смыв в канализационную систему следует проводить только в разбавленном виде.

10.9. Для хранения моющих и дезинфицирующих средств используют специально отведенное, сухое, запираемое, затемненное, хорошо вентилируемое помещение, отделенное от продуктов питания. Для хранения должна использоваться оригинальная тара предприятия - производителя. Концентрированные щелочные и кислотные препараты должны храниться в отдельных ячейках или шкафах под замком. Ответственный за хранение моющих и дезинфицирующих средств назначается приказом администрации предприятия после соответствующего инструктажа.

10.10. В отделении для приготовления моющих и дезинфицирующих растворов необходимо: вывесить инструкции по приготовлению рабочих растворов и правила мойки и дезинфекции оборудования; инструкции и плакаты по безопасной эксплуатации моечного оборудования; иметь свою аптечку (приложение 1).

11. Меры первой помощи

11.1. Наблюдаемые симптомы

11.1.1.	При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании):	Малолетучий продукт, не представляет опасности острых ингаляционных отравлений

11.1.2. При воздействии на кожу: Контакт с незащищенной кожей вызывает сухость и раздражение.

11.1.3. При попадании в глаза;	Резкая боль, раздражающее действие, слезотечение, отек, конъюнктивит

11.1.4. При отравлении пероральным путем (при проглатывании):	При проглатывании - раздражение в полости рта, горла, желудочно-кишечном тракте.

11.2. Меры по оказанию первой помощи пострадавшим

11.2.1. При отравлении ингаляционным путем:	Не требуется, т.к. продукты малолетучие, не вызывают опасности острых ингаляционных отравлений.

11.2.2. При воздействии на кожу: Немедленно промыть проточной водой. При сильной боли	и жжении обратиться к врачу

11.2.3. При попадании в глаза:	Немедленно промыть проточной водой при широко раскрытой глазной щели в течение 10-15 мин. При сильной боли	и жжении обратиться к врачу

11.2.4. При отравлении пероральным путем: При попадании в рот прополоскать ротовую полость водой. Не вызывать рвоту. При попадании внутрь, немедленно обратиться за медицинской помощью и показать этикетку данного средства.

12. Меры и средства обеспечения пожаровзрывоопасности

Общая характеристика пожаровзрывоопасности: Не огнеопасно

Показатели пожаровзрывоопасности: (номенклатура показателей по ГОСТ 12.1.044 и ГОСТ Р 51330-0): Не достигаются

Опасность, вызываемая продуктами горения и'или термодеструкции: продукт не горит, но в очаге пожара может быть вовлечена полимерная упаковка. При выкипании воды происходит термодеструкция ПАВ с образование токсичных веществ - оксида азота, оксида углерода.

Рекомендуемые средства тушения пожаров: При возгораниях следует применять первичные средства пожаротушения (тонкораспыленную воду, химическую или огнетушителей.

12. Упаковка

Пластиковые, химически стойкие флаконы -1л,

канистры - 5, 10, 20л

13. Условия хранения

Для хранения моющих средств используют специально отведенное, сухое, запираемое, затемненное, хорошо вентилируемое помещение, отделенное от продуктов питания. Для хранения должна использоваться оригинальная тара предприятия - производителя. Концентрированные щелочные и кислотные препараты должны храниться в отдельных ячейках или шкафах под замком. Ответственный за хранение моющих и дезинфицирующих средств назначается приказом администрации предприятия после соответствующего инструктажа.

Хранить в темном прохладном месте при температуре от +1 до +20°С. Хранить плотно закрытым в местах, недоступных для детей. Не допускать длительного хранения при отрицательных температурах и перегрева.

Гарантийный срок хранения 3 года со дня изготовления.

14. Условия транспортировки

Относится к неопасным грузам. Транспортируется всеми видами крытого транспорта - железнодорожный, автомобильный, морской, воздушный. в соответствии с правилами перевозки, действующими на данном виде транспорта.

Перевозить продукт в соответствии с маркировкой ADR- дорожный. RID- железнодорожный, IMDG- морской, ICAO LATA- воздушный транспорт

Информация об опасности при автомобильных перевозках (КЭМ): не регламентируется

Аварийные карточки (при железнодорожных, морских и др. перевозках): не применяются.

Информация об опасности при международном грузовом сообщении (по СМГС. ADR (ДОПОГ). RID (МПОГ). IMDG Code (ММОГ). ICAO ГАТА (ИКАО) и др. включая сведения об опасности окружающей среды, т. ч о «загрязнителях моря»): не требуется.

РАЗРАБОТАНО: Главный технолог ООО «Джой» Харитонов А.Е.

УТВЕЖДАЮ:  Директор ООО «Джой»

______________  Лосев Е.В.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СОСТАВ АПТЕЧКИ

Средства для пострадавших от кислот:

– бикарбонат натрия (сода питьевая) в порошке или в растворе;

– нашатырный спирт.

Средства для пострадавших от щелочей:

– лимонная кислота (порошок или раствор);

– борная кислота.

Средства для помощи от ожогов:

– синтомициновая эмульсия;

– стерильный бинт;

– стерильная вата;

– белый стрептоцид.

Прочие средства медицинской помощи:

– 30%-ный раствор сульфацила натрия;

– активированный уголь;

– салол с белладонной;

– валидол;

– анальгин;

– капли Зеленина или валериановые капли;

– йод;

– марганцовокислый калий;

– перекись водорода;

– антигистаминные средства (супрастин, димедрол и т. д.).

Инструмент:

– шпатель;

– стеклянная палочка;

– пипетка;

– резиновый жгут;

– ножницы.