Общество с ограниченной ответственностью «Джой»

[image: image1]
	Производственно-коммерческая организация

ООО «Джой»
	Технологическая инструкция по применению Средства для обезжиривания и фосфатирования металлов  Colibri FOSFAT-1
	стр. 8 

из 7



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Средства для обезжиривания и фосфатирования металлов
 Colibri FOSFAT-1 
ГОСТ 32478-2013,     
1. Назначение

Средство предназначено для одновременного обезжиривания и аморфного фосфатирования стальных и алюминиевых поверхностей методом погружения или протирки перед нанесением лакокрасочных покрытий, в том числе порошковых.
2. Область применения

Применяется на предприятиях металлообрабатывающей промышленности. Средство рекомендуется использовать в технологических процессах подготовки металлических поверхностей перед нанесением лакокрасочных покрытий.
3. Свойства

Концентрированное жидкое пенное средство на основе ортофосфорной кислоты. Водорастворимо, биоразлагаемо. Взрыво- и пожаробезопасно.

При обработке металлических поверхностей препаратом происходит одновременное обезжиривание и очистка от загрязнений, удаление продуктов коррозии и образование цинко-фосфатного аморфного покрытия массой 0,2—1,0 г/м², которое значительно улучшает защитные и физико-механические свойства ЛКП.

В химическом отношении стабильно в воде и на воздухе, не разлагается с выделением вредных веществ. Не токсично. Является негорючей жидкостью. Не замерзает при отрицательных температурах.
4. Рекомендации по применению
4.1. Одновременное обезжиривание-фосфатирование стальных поверхностей методом погружения:

концентрация раствора Colibri FOSFAT-1 — 5—10%;
концентрация едкого натра (99%)— 0,6—0,9 г/л;
температура — 30—60°C;

рН — 3,8—4,3;

время обработки — 5—10 минут.

По окончании обработки поверхности промыть водой, провести пассивацию средством Colibri PS в концентрации 2—3%. Затем просушить.
4.2. Одновременное обезжиривание-фосфатирование поверхностей из алюминиевых сплавов методом погружения:

концентрация раствора Colibri FOSFAT-1 — 5—10%;

концентрация едкого натра (99%) — 0,6—0,9 г/л;

температура — 30—60°C;

рН — 3,8—4,3;

время обработки — 5—10 минут.

4.3. Кислотное обезжиривание металлов методом погружения:

концентрация раствора Colibri FOSFAT-1 — 5—10%;

температура — 25—60°C;

рН — 1,5—2,0;

время обработки — 5—10 минут.

Примечание: при обезжиривании стальных поверхностей после промывки водой обязательно провести пассивацию средством Colibri PS в концентрации 2—3%.

4.4. Метод протирки:

При обработке поверхностей методом протирки использовать влажную ветошь, обильно смоченную в рабочем растворе. Время выдержки на поверхности — 5—15 минут. Составы рабочих растворов указаны в п. 4.1, п. 4.2, п. 4.3.
Примечание: оптимальные концентрациии, параметры и технология подбираются в каждом конкретном случае в зависимости от степени и характера загрязнений, условий очистки.
Внимание: при приготовлении рабочих растворов концентрат средства лить в воду!

5. Методы контроля качества средства

В соответствии с нормативной документацией (ГОСТ ) средство Colibri FOSFAT-1 контролируется по следующим показателям качества: внешний вид и запах, показатель концентрации водородных ионов (рН) водного раствора с массовой долей 1%.
В таблице 2 представлены контролируемые показатели качества и нормы по каждому из них.

Таблица 2.

Контролируемы показатели и нормативы.

	№ п/п
	Наименование показателя
	Норма

	1
	Внешний вид и запах.
	Прозрачная жидкость от светло-жёлтого до тёмно-коричневого цвета со слабовыраженным запахом поверхностно-активных веществ.

Допускается наличие небольшого осадка.

	2
	Показатель концентрации водородных ионов (рН) водного раствора с массовой долей 1%, ед., в пределах.
	1,90 ± 0,2

	3
	Плотность при 20°С, г/см3.
	1,24 ± 0,02


5.1. Определение внешнего вида.

Внешний вид средства Colibri FOSFAT-1 определяется визуально. Для этого средство наливают в пробирку из бесцветного стекла с внутренним диаметром 25 – 26 мм до половины и просматривают в отраженном или проходящем свете. Запах определяется органолептически.

5.2. Определение показателя концентрации водородных ионов (рН) водного раствора с массовой долей 1%.

Показатель концентрации водородных ионов (pH) определяют потенциометрическим методом по ГОСТ 22567.5-93 "Средства моющие синтетические и вещества поверхностно-активные. Методы определения концентрации водородных ионов".

5.3. Определение плотности при 20°C.

Определение плотности проводят по ГОСТ 18995.1-73 гравиметрическим методом с помощью ареометра "Продукты химические жидкие. Методы определения плотности", либо при помощи специальных приборов (денсиметров) в соответствии с инструкцией по применению к данному прибору.
6. Безопасность. 

Биоразлагаемо, взрыво-, пожаробезопасно. В химическом отношении стабильно в воде и на воздухе, не разлагается с выделением вредных веществ. По степени воздействия на организм человека относится к III классу опасности, не обладает кумулятивным действием. Безопасное средство, не токсично. При соблюдении требований безопасности не является токсичным и не оказывает вредного воздействия на организм человека. Оказывает раздражающее действие на кожные покровы.  Продолжительный повторяющийся контакт с незащищенной кожей может вызвать химический ожог.
 7. Технические характеристики
Состав: Концентрированное кислотное средство, представляющее собой оптимизированную смесь ПАВ, комплексообразующих веществ, кислот и солей.
Внешний вид: Прозрачная окрашенная жидкость (при хранении возможно изменение цвета). Допускается легкая опалесценция и незначительный осадок.

Плотность 1,24 ± 0,02 г/см куб. при t = 20 С
Значение pH 1,90  ± 0,02 (1 % раствора в дистиллированной воде) 
8. Требования по технике безопасности

8.1. При работе со средством необходимо соблюдать правила техники безопасности, сформулированные в типовых инструкциях, в СанПиН 2.3.4.551-96.
8.2. При всех работах с средствами необходимо избегать попадания концентратов и рабочих растворов на кожу' и в глаза.

8.3. При приготовлении рабочих растворов следует использовать средства защиты органов дыхания - универсальные респираторы типа РПГ-67 или РУ-60М с патроном марки "В" (ГОСТ 17-269-71) или промышленный противогаз с патроном марки "В" и глаз - герметичными очками (ГОСТ 12-4-013-75), тела (комбинезон по ГОСТ 1549-69 или ГОСТ 6011-690, ног (сапоги резиновые по ГОСТ 5375-70). кожи рук (резиновые перчатки по ГОСТ 20010).

8.4. Приготовление рабочих растворов необходимо проводить в хорошо проветриваемом помещении. Все помещения, где работают с моющими и дезинфицирующими средствами должны быть снабжены приточно-вытяжной принудительной вентиляцией.

8.5. В случае пролива средства необходимо их нейтрализовать кальцинированной содой и смыть большим количеством воды. Смыв в канализационную систему следует проводить только в разбавленном виде.

9. Меры первой помощи

9.1. Наблюдаемые симптомы

9.1.1.
При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании):
Малолетучий продукт, не представляет опасности острых ингаляционных отравлений 

9.1.2. При воздействии на кожу: Контакт с незащищенной кожей вызывает сухость и раздражение.

9.1.3. При попадании в глаза;
Резкая боль, раздражающее действие, слезотечение, отек, конъюнктивит 

9.1.4. При отравлении пероральным путем (при проглатывании):
При проглатывании - раздражение в полости рта, горла, желудочно-кишечном тракте.

9.2. Меры по оказанию первой помощи пострадавшим

9.2.1. При отравлении ингаляционным путем:
Не требуется, т.к. продукты малолетучие, не вызывают опасности острых ингаляционных отравлений. 

9.2.2. При воздействии на кожу: Немедленно промыть проточной водой. При сильной боли
и жжении обратиться к врачу

9.2.3. При попадании в глаза:
Немедленно промыть проточной водой при широко раскрытой глазной щели в течение 10-15 мин. При сильной боли
и жжении обратиться к врачу

9.2.4. При отравлении пероральным путем: При попадании в рот прополоскать ротовую полость водой. Не вызывать рвоту. При попадании внутрь, немедленно обратиться за медицинской помощью и показать этикетку данного средства.
10. Меры и средства обеспечения пожаровзрывоопасности 

Общая характеристика пожаровзрывоопасности: Не огнеопасно
Показатели пожаровзрывоопасности: (номенклатура показателей по ГОСТ 12.1.044 и ГОСТ Р 51330-0): Не достигаются
Опасность, вызываемая продуктами горения и'или термодеструкции: продукт не горит, но в очаге пожара может быть вовлечена полимерная упаковка. При выкипании воды происходит термодеструкция ПАВ с образование токсичных веществ - оксида азота, оксида углерода.
Рекомендуемые средства тушения пожаров: При возгораниях следует применять первичные средства пожаротушения (тонкораспыленную воду, химическую или огнетушителей.
11. Упаковка

Пластиковые, химически стойкие флаконы -1л,

канистры - 5, 10, 20л

12. Условия хранения
Для хранения средства используют специально отведенное, сухое, запираемое, затемненное, хорошо вентилируемое помещение, отделенное от продуктов питания. Для хранения должна использоваться оригинальная тара предприятия - производителя. Концентрированные щелочные и кислотные препараты должны храниться в отдельных ячейках или шкафах под замком. Ответственный за хранение моющих и дезинфицирующих средств назначается приказом администрации предприятия после соответствующего инструктажа.

Хранить в темном прохладном месте при температуре от +1 до +20 С.

Хранить плотно закрытым в местах, недоступных для детей.

Не допускать длительного замораживания и перегрева.

Гарантийный срок хранения 2 года со дня изготовления
15. Условия транспортировки
Относится к неопасным грузам. Транспортируется всеми видами крытого транспорта - железнодорожный, автомобильный, морской, воздушный. в соответствии с правилами перевозки, действующими на данном виде транспорта.

Перевозить продукт в соответствии с маркировкой ADR- дорожный. RID- железнодорожный, IMDG- морской, ICAO LATA- воздушный транспорт

Информация об опасности при автомобильных перевозках (КЭМ): не регламентируется
Аварийные карточки (при железнодорожных, морских и др. перевозках): не применяются.

Информация об опасности при международном грузовом сообщении (по СМГС. ADR (ДОПОГ). RID (МПОГ). IMDG Code (ММОГ). ICAO ГАТА (ИКАО) и др. включая сведения об опасности окружающей среды, т. ч о «загрязнителях моря»): не требуется.

  РАЗРАБОТАНО: Главный технолог ООО «Джой» Харитонов А.Е. 

  УТВЕЖДАЮ:  Директор ООО «Джой»  
                        ______________  Лосев Е.В.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СОСТАВ АПТЕЧКИ

Средства для пострадавших от кислот:

– бикарбонат натрия (сода питьевая) в порошке или в растворе;

– нашатырный спирт.

Средства для пострадавших от щелочей:

– лимонная кислота (порошок или раствор);

– борная кислота.

Средства для помощи от ожогов:

– синтомициновая эмульсия;

– стерильный бинт;

– стерильная вата;

– белый стрептоцид.

Прочие средства медицинской помощи:

– 30%-ный раствор сульфацила натрия;

– активированный уголь;

– салол с белладонной;

– валидол;

– анальгин;

– капли Зеленина или валериановые капли;

– йод;

– марганцовокислый калий;

– перекись водорода;

– антигистаминные средства (супрастин, димедрол и т. д.).

Инструмент:

– шпатель;

– стеклянная палочка;

– пипетка;

– резиновый жгут;

– ножницы.

[image: image1][image: image2.png]662980, Kpacroapoxuit kpaiy r K eacsmoropex, Tenecpors 8-902-947-88-31
a. 60 ner BAKCM, 2,52, 06h 25 E-mal: LosevEvg@yandex



