Инструкция по эксплуатации неопренового клея .

Назначение: Ремонт и обслуживание гидрокостюмов. Создает прочное, эластичное и водостойкое соединение, таких материалов как: Резина, силикон, неопрен, компрессионный неопрен, crash-неопрен, термопластик.

Использование:

1. На подготовленную поверхность (сухую, обезжиренную, обработанную наждачной бумагой) равномерно нанести слой клея.

2. Выждать 5 минут.

3. Вторично нанести слой клей.

4. Выждать 5 минут.

5. Плотно прижать склеиваемые поверхности*. Можно оставить склеиваемую часть под гнетом на 15-30 минут.

6. Пользоваться изделием можно через 8 часов, но наилучшего качества соединение достигнет через 24 часа.

*Примечание: значение имеет не сила сжатия, а равномерность и отсутствие на склеиваемой поверхности пузырьков воздуха.

Применяется при температуре воздуха от 10 ºС и выше, влажность воздуха должна быть не более 80%.

Меры предосторожности:

- ГОРЮЧЬ! Работы проводить вдали от открытых источников огня.

- ТОКСИЧЕН! Работы проводить в хорошо проветриваемых помещениях.

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ склеивание объектов непосредственно контактирующих с пищей и предметов личной гигиены!

Хранить плотно закрытым. Беречь от детей. Температура хранения: 0 – 30 ºС.