**ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОБМУРОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ КОТЛОВ СЕРИИ ДКВР.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка/материал | ДКВр-2,5 | ДКВр-4 | ДКВр-6,5 | ДКВр-10 | ДКВр-20 |
| Кирпич ог. ШБ-5 | 3500 уг. 5500ГМ | 4000 уг. 6000ГМ | 5000 уг. 6000ГМ | 10000 уг. 12000ГМ | 10000 уг. 12000ГМ |
| Кирпич кл. ШБ-5 | 200 шт. | 250 шт. | 300 шт | 350 шт. | 200 шт. |
| Кирпич кр. одинарный | 8500 шт. | 10000 шт. | 15000 шт. | 20000 шт. | 3500 шт. |
| Мертель | 1 т. | 1,2 т. | 1,5 т. | 2 т. | 2 т. |
| Шамот крупный | 1 т. ГМ | 1 т. ГМ | 1 т. ГМ | 1 т. ГМ | 1,5 т. ГМ |
| Асбест распушонка | 300 кг. | 400 кг. | 500 кг. | 1000 кг. | 1500 кг. |
| Асбест листовой | 50 листов | 70 листов | 100 листов | 100 листов | 100 листов |
| Асбест шнуровой | 4 бухты (D 25-30 мм.) | 4 бухты (D 25-30 мм.) | 5 бухт (D 25-30 мм.) | 6 бухт (D 25-30 мм.) | 5 бухт (D 25-30 мм.) |
| Вата МКРР огнеупорная | 80 тюков | 100 тюков | 150 тюков | 200 тюков | 200 тюков |
| Сетка рабица | 2 рулона (яч. 20\*20) | 2 рулона (яч. 20\*20) | 3 рулона (яч. 20\*20) | 3 рулона (яч. 20\*20) | 1 рулон (яч. 20\*20) |
| Метал b=2мм. 2500\*1250 | 20 листов (легк. обм.) | 20 листов (легк. обм.) | 30 листов (легк. обм.) | 40 листов (легк. обм.) | 50 листов (легк. обм.) |
| Метал b=1мм. 2500\*1250 | 2 листа ГМ | 2 листа ГМ | 2 листа ГМ | 2 листа ГМ | 2 листа ГМ |
| Цемент глинозем. | 200 кг. | 200 кг. | 200 кг. | 200 кг. | 200 кг. |
| Жидкое стекло | 50 литров | 50 литров | 70 литров | 100 литров | 100 литров |
| Цемент портланд | 100 кг. | 100 кг. | 150 кг. | 200 кг. | 200 кг. |
| Глина ог. орошковая | 2 т. (тяж. обм.) | 2 т. (тяж. обм.) | 3 т. (тяж. обм.) | 5 т. (тяж. обм.) | 1 т. |
| Песок просеянный | 10 т. (тяж. обм.) | 10 т. (тяж. обм.) | 14 т. (тяж. обм.) | 20 т. (тяж. обм.) | 3 т. |

**ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОБМУРОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ КОТЛОВ СЕРИИ КЕ.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка/материал | КЕ-2,5 | КЕ-4 | КЕ-6,5 | КЕ-10 | КЕ-25 |
| Кирпич ог. ШБ-5 | 4000 уг. 6000ГМ | 5000 уг. 7000ГМ | 6000 уг. 8000ГМ | 8000 уг. 10000ГМ | 10000 уг. 12000ГМ |
| Кирпич кл. ШБ-5 | 200 шт. | 200 шт. | 200 шт | 250 шт. | 350 шт. |
| Кирпич кр. одинарный | 1000 шт. | 10000 шт. | 15000 шт. | 20000 шт. | 3500 шт. |
| Мертель | 1 т. | 1 т. | 1,5 т. | 2 т. | 2 т. |
| Шамот крупный | 1 т. | 1 т. | 1 т. | 1 т. | 1,5 т. |
| Асбест распушонка | 300 кг. | 350 кг. | 400 кг. | 450 кг. | 1000 кг. |
| Асбест листовой | 40 листов | 50 листов | 60 листов | 80 листов | 100 листов |
| Асбест шнуровой | 4 бухты (D 25-30 мм.) | 4 бухты (D 25-30 мм.) | 5 бухт (D 25-30 мм.) | 6 бухт (D 25-30 мм.) | 6 бухт (D 25-30 мм.) |
| Вата МКРР огнеупорная | 100 тюков | 100 тюков | 120 тюков | 150 тюков | 200 тюков |
| Сетка рабица | 2 рулона (яч. 20\*20) | 2 рулона (яч. 20\*20) | 3 рулона (яч. 20\*20) | 3 рулона (яч. 20\*20) | 2 рулона (яч. 20\*20) |
| Метал b=2мм. 2500\*1250 | 20 листов (легк. обм.) | 20 листов (легк. обм.) | 30 листов (легк. обм.) | 35 листов (легк. обм.) | 50 листов (легк. обм.) |
| Метал b=1мм. 2500\*1250 | 2 листа ГМ | 2 листа ГМ | 2 листа ГМ | 2 листа ГМ | 2 листа ГМ |
| Цемент глинозем. | 200 кг. | 200 кг. | 200 кг. | 200 кг. | 300 кг. |
| Жидкое стекло | 50 литров | 60 литров | 70 литров | 80 литров | 100 литров |
| Цемент портланд | 100 кг. | 100 кг. | 100 кг. | 150 кг. | 200 кг. |
| Глина ог. орошковая | 500 кг. | 500 кг. | 1000 кг. | 1000 кг. | 1500 кг. |
| Песок просеянный | 2 т. | 2 т. | 3 т. | 4 т. | 5 т. |

**ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОБМУРОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ КОТЛОВ СЕРИИ ДЕ.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка/материал | ДЕ-4 | ДЕ-6,5 | ДЕ-10 | ДЕ-16 | ДЕ-25 |
| Кирпич ог. ШБ-5 | 1500 шт. | 1500 шт. | 1700 шт. | 2000 шт. | 2000 шт. |
| Кирпич кл. ШБ-5 | 150 шт. | 150 шт. | 200 шт | 250 шт. | 350 шт. |
| Мертель | 300 кг. | 300 кг. | 350 кг. | 400 кг. | 450 кг. |
| Шамот крупный | 500 кг. | 500 кг. | 700 кг. | 1000 кг. | 1000 кг. |
| Асбест распушонка | 250 кг. | 250 кг. | 350 кг. | 500 кг. | 500 кг. |
| Асбест листовой | 50 листов | 60 листов | 80 листов | 90 листов | 100 листов |
| Асбест шнуровой | 2 бухты (D 25-30 мм.) | 3 бухты (D 25-30 мм.) | 4 бухты (D 25-30 мм.) | 5 бухт (D 25-30 мм.) | 6 бухт (D 25-30 мм.) |
| Вата МКРР огнеупорная | 48 тюков | 60 тюков | 80 тюков | 100 тюков | 120 тюков |
| Сетка рабица | 1 рулон (яч. 20\*20) | 1 рулон (яч. 20\*20) | 2 рулона (яч. 20\*20) | 2 рулона (яч. 20\*20) | 2 рулона (яч. 20\*20) |
| Метал b=2мм. 2500\*1250 | 12 листов (легк. обм.) | 15 листов (легк. обм.) | 20 листов (легк. обм.) | 25 листов (легк. обм.) | 30 листов (легк. обм.) |
| Цемент глинозем. | 250 кг. | 250 кг. | 350 кг. | 500 кг. | 500 кг. |
| Жидкое стекло | 25 литров | 25 литров | 35 литров | 50 литров | 50 литров |
| Глина ог. орошковая | 50 кг. | 50 кг. | 70 кг. | 100 кг. | 100 кг. |