# Маркировка абразивных материалов

Бумажная шлифовальная шкурка состоит из четырех элементов: бумажной подложки; клеевой подложки, нанесенной на бумагу; абразивных зерен, прикрепленных первым слоем клея к бумаге; клея, соединяющего абразивные зерна между собой. В остальном шкурки отличаются только свойствами абразивного материала, которым 
может быть окись алюминия и карбид кремния. Обратим внимание читателя: зерна окиси алюминия оставляют шлифовочные риски с более плавным профилем микронеровностей и большим шагом, чем бумажная шлифовальная шкурка с зернами карбида кремния. Карбид кремния предпочтителен для отделочной обработки. 
В широком диапазоне операций шлифования, от чернового до чистового, применяется широкий набор абразивных зерен. Однако бумажные шлифовальные шкурки одинакового номера, но произведенные различными фирмами, могут дать неожиданные результаты. Для одного и того же обозначения шлифовальной шкурки, производимой различными фирмами-изготовителями, и даже для различных сортов, изготовляемых одним и тем же изготовителем, наблюдается очень большой разброс значений истинного размера абразивных зерен. Это, в основном, проявляется в обозначениях мелкозернистой бумажной шлифовальной шкурки. Проблему легко отрегулировать — профессионалы советуют обработать два участка двумя сравниваемыми шлифовальными шкурками при окраске их более темными тонами (черный, голубой, цвета морской волны или красный). Если, в результате испытания, используемая бумажная шлифовальная шкурка окажется более крупнозернистой, чем обычно применяемая, ее зернистость можно уменьшить путем трения двух новых листов шлифовальной шкурки один о другой. Такая обработка позволяет сломать и удалить зерна большего размера и обеспечить более тонкое шлифование, а в итоге получается высшее качество отделки поверхности. 
В продаже сегодня можно найти шлифовальные шкурки самых различных марок и назначения. Чтобы узнать назначение шкурки, ее зернистость и возможность 
воспользоваться ею, например, для шлифования с применением смазочно-охлаждающих жидкостей (так называемого «мокрого шлифования»), необходимо разбираться в маркировке. На обратной стороне шкурки есть цифровые и буквенные условные обозначения. Например: Л 230x280 Л1 51С 8-ПСА ГОСТ 10054-82 622.За этим сложным на первый взгляд кодом ничего сверх непонятного нет. Условное обозначение расшифровывается так. «Л» означает, что шкурка изготовлена в виде шлифовальных листов. 230x280 — это размеры (ширина и длина) листа шкурки в мм. Если шкурка в рулонах, буква не указывается, а размеры рулона обозначаются, к примеру, 1000x50, где 1000 означает ширину шкурки в миллиметрах, а цифра 50 — длину в метрах. 
   Следующая группа букв и цифр указывает материал основы, на которой изготовлена шкурка. Приняты такие обозначения: 
- Л1, Л2 и М — влагопрочная бумага; 
- П1, П2, ПЗ... до ПИ — невлагопрочная бумага; 
- С1, С1Г, С2Г, У1, У2, У1Г, У2Г - ткань-саржа; 
- П — ткань-полудвунитка. 
   Это значит, что в вышеприведенном примере шкурка изготовлена на влагопрочной бумаге. 
   Третья группа цифр и букв означает вид и марку материала. В соответствии с ГОСТом, шкурки выпускают с применением следующих марок шлифматериалов: 
- 94А, 93А, 92А, 91 А, 45А, 44А, 43А, 38А, 25А, 24А, 23А, 15А, 14А, Ф14А, 13А, Ф1 ЗА — марки электрокорунда; 
- 64С, 63С, 55С, 54С, 53С, 51С - марки карбида кремния; 
- 81 К — кремень; 
- 71 С — стекло. 
Следующая, четвертая группа цифр и букв указывает зернистость — условное обозначение размера абразивных зерен шлифматериала. Цифра зернистости, умноженная на 10, указывает размер основной фракции зерен в мкм. В нашем примере цифра 8 означает, что все зерна шлифматериала проходят через сито со стороной ячейки 80 мкм. Следующая за цифрой буква означает процентное содержание основной (т. е. близкой к 80 мкм) фракции зерен в шлифматериале. Индекс П означает, что содержание основной фракции шлифматериала составляет не менее 55 %, индекс Н — не менее 45 %, индекс Д — не менее 41%. 
Если речь идет о микрошлифпорошках, зернистость соответствует размеру абразивных зерен и обозначается: М63, М50, М40, М28, М20, М14, М10, М7, М5 и МЗ. Цифра за буквой М указывает размер зерен в мкм. 
Индекс В употребляется только для характеристики микрошлифпорошков и означает, что доля основной фракции составляет не менее 55—60 %. 
Пятая буква (или группа букв и цифр) означает марку связки, которой зерна шлифматериала закреплены на основе: М — мездровый клей; С — синтетическая смола; К — комбинированная связка (например, мездровый клей в смеси с синтетической смолой); СФК — феноло-формальдегидная смола; ЯН-15 — янтарный лак. Марка связки в условных обозначениях шкурки указывается не всегда. 
Шестая буква указывает класс шкурки, т. е. наличие дефектов на ее рабочей поверхности: А (количество дефектов — морщины, складки, повреждения кромок и др.) не более 0,5 %; Б — не более 2 %; В — не более 3 %. 
Цифры после номера ГОСТа указывают заводской номер партии шкурки. 
В обозначениях шкурок на тканевой основе перед цифрами, означающими размер, иногда ставят цифру 1 или 2. Цифра 1 означает, что шкурка предназначена для шлифования материалов низкой твердости (шпатлевки, грунтовки, эмали, пластмассы), 2 — для обработки твердых сплавов металлов. Рассмотрим пример обозначения такой шкурки: 2 830x50 С2Г 24А 40-НМА ГОСТ 5009-82. Это шлифовальная шкурка для обработки твердых сплавов металлов (2), в рулоне шириной 830 мм, длиной 50 м на ткани-сарже (С2Г), из электрокорунда (24А), с размером абразивных зерен 40 мкм (40-Н), на мездровом клее (М), с количеством дефектов (А) на рабочей поверхности не более 0,5 %. 
Рассмотрим еще один тип шлифматериала с обозначением 2 830x20 У2Г 63С М63 СФЖ А ГОСТ 13344-79. Это шкурка из микрошлифпорошка, предназначенная для шлифования твердых материалов (2), в рулоне шириной 830 мм, длиной 20 м, на ткани-сарже (У2Г), из карбида кремния (63С), из шлифматериала с размерами зерен не более 63 мкм (М63), закрепленного фенолофор-мальдегидной смолой (СФЖ), с количеством дефектов на рабочей поверхности не более 0,5 % (А). 
Водостойкие тканевые шкурки выпускают по ГОСТу 13344-79, а неводостойкие - по ГОСТу 5009-82.

Маркировка абразивных материалов

Для изготовления шлифовального инструмента на Абразивном заводе «Пушкарёв» применяется, в основном, высококачественная шлифовальная шкурка германской фирмы VSM. Ниже приведены таблицы расшифровок серий шлифовальной шкурки VSM, в которые входят обозначения типов зерна и основы, свойства основы (бумажной и тканевой), а так же ориентировочное соответствие зернистостей.

Пример маркировки шлифовальной шкурки VSM:
KK X P150

- K - тип зерна - корунд;

- K - тип основы - ткань;

- Х - свойства основы - жёсткая;

- P150 - зернистость.

## Расшифровка серий шлифовальной шкурки VSM

| Обозначение зерна | Расшифровка зерна | Обозначение основы | Расшифровка основы |
| --- | --- | --- | --- |
| C | Карбид кремния | C | Комбинированная |
| K | Корунд | K | Ткань |
| S | Керамическое зерно | P | Бумага |
| Z | Корунд циркония | V | Флис |

Свойства основы шлифовальной шкурки VSM

| Бумажной | Тканевой |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Обозначение | Плотность г/м2 | Обозначение | Расшифровка |
| A | 70 | E | Очень гибкая |
| B | 100 | F | Особо гибкая |
| C | 120 | J | Гибкая |
| D | 160 | T | Жёстко-гибкая |
| E | 250 | X | Жёсткая |
| F | 300 | Y | Очень жёсткая |

## Ориентировочное соответствие зернистости

| ГОСТ Р 52381-2005 для гибкого абразивного инструмента | ГОСТ 3647-80 | Группа шлифовальных материалов |
| --- | --- | --- |
| -- | 200 | Шлифовальное зерно |
| P12 | 160 |  |
| P16 | 125 |  |
| P20 | 100 |  |
| P24 | 80 |  |
| P30 | 63 |  |
| P36 | 50 |  |
| P40 | 40 |  |
| P50 | 32 |  |
| P60 | 25 |  |
| P80 | 20 |  |
| P100 | 16 |  |
| P120 |  |  |