Клей гипсовый

КАМАСТОУН-350

Сухая растворная смесь на гипсовой основе с минеральными наполнителями и полимерными добавками, обеспечивающими повышенную адгезию,   для приготовления высококачественного клеевого раствора. Соответствует требованиям ГОСТ 31386-2008.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для монтажа гипсокартонных листов , гипсовых плит и блоков, элементов архитектурного декора на основе гипсового вяжущего при проведении внутренних работ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вяжущее  _________________________________________________________________гипс

Цвет______________________________________________________________светло-серый

Максимальная фракция ___________________________________________________0,63 мм

Рекомендуемая толщина слоя нанесения_____________________________________3-10 мм

Расход сухой смеси на 1 м2  при толщине слоя 1 мм______________________________1,2 кг

Расход воды на 1кг смеси_____________________________________________0,33-0,35 литра

Прочность на сжатие не ниже_____________________________________________ 3.0 Мпа

Прочность сцепления с основанием не ниже ________________________________ 0.3 Мпа

Время высыхания (зависит от температуры и влажности)______________________4-24 часа

Жизнеспособность смеси после смешивания с водой____________________________1 час

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть крепким, тщательно очищенным от пыли, грязи, неплотно прилегающей штукатурки, краски и других веществ, ухудшающих сцепление. Неравномерно или сильно впитывающие поверхности обработать грунтовкой. Температура основания должна быть не ниже + 5ОС.

ПРИМЕНЕНИЕ

Сухая смесь смешивается с чистой холодной водой из расчета 0,33-0,35 л. воды на 1 кг смеси. Смесь высыпается в воду и размешивается вручную, миксером или электродрелью с мешалкой до получения однородной массы без комков. Дать раствору постоять 2-5 минут и снова перемешать. После этого смесь готова к применению. Использовать в течение 1 часа. При работе использовать чистый инструмент.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Смесь не выделяет в окружающую среду вредных химических веществ и относится к 1 классу по удельной эффективной активности естественных радионуклидов.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировать всеми видами транспорта с соблюдением мер, предохраняющих упаковку от механических повреждений и увлажнения. Срок хранения 6 месяцев со дня изготовления.