Нитрат кальция (тетрагидрат) тех., противоморозная добавка, ускоритель твердения бетона: инструкция по применению в производстве декоративного камня, тротуарной плитки и прочих бетонных изделий

Нитрат кальция (тетрагидрат) технический представляет собой комплексную модифицирующую добавку для бетона. Позволяет достигать прочности и качества бетона и изделий из него, необходимого в строительстве, в различных погодных условиях, при производстве ЖБИ  снизить  температуру пропарки до 30ºС или исключить. а также ускорить производство работ  и оптимизировать затраты. С учетом уникальных свойств добавки в бетон Нитрат кальция (тетрагидрат) технический данная добавка востребована, в частности, в производстве искусственного декоративного камня и тротуарной плитки из бетона, а также сухих строительных смесей.

Совместим с любыми пластификаторами (лигносульфанатами, суперпластификаторами на нафталиновой и меламиновой основах, поликарбоксилатами и др.) при условии их раздельного введения в смесь.

Дозировка Нитрата кальция (тетрагидрата) технического:

1.Действует как ускоритель, повышает прочностные характеристики (» 8 часов) в малых дозах (0,5 — 1,5 % от массы цемента).

2. Уменьшает срок набора прочности (2-2,5% от массы цемента)

3. При небольших дозах (1- 2 %) прочностные характеристики повышаются на более длительное время, препятствует растрескиванию, обеспечивает наилучшую водонепроницаемость.

4. Препятствует коррозии арматуры (2 — 4 %), вызванной повышенным содержанием хлоридов.

5. Является противоморозной добавкой (до –20 С) при дозировке от 1 до 3,5%. В частности, до -10 °С 1%, до -15 °С – до 2%.

6. Уплотняет бетон и предотвращает высолообразование при дальнейшей эксплуатации.

Хранить в сухих закрытых складских помещениях на поддонах. Гарантийный срок хранения - 2 года со дня изготовления.

Нитрат кальция (тетрагидрат) тех. не горюч и не взрывоопасен, но при повышенных температурах является окислителем (не хранить совместно с горючими материалами!). По степени воздействия на организм относится к веществам 3-го класса опасности.

При попадании на кожу – смыть водой.