## Инструкция по монтажу и эксплуатации

## Изразцовая плитка KamaStone гипсовая под покраску

1. Назначение и ограничения

- Применение: Декоративная облицовка интерьерных поверхностей (стены, колонны, фальш-камины, декоративные печи, ниши, панно) в жилых, коммерческих и общественных помещениях.

- Запрещено:

- Облицовка поверхностей с любым нагревом, включая:

Функциональные печи, топки, дымоходы, каминные порталы — независимо от температуры.

Участки с периодическим/постоянным нагревом свыше 45°C (батареи, теплые полы, стены возле отопительных приборов).

- Использование в банях, саунах, ванных душевых без гидрофобизирующей обработки и/или прямое попадание воды.

- Наружная отделка (балконы, фасады) без защиты от осадков и УФ-излучения.

- Запрещено для зон вокруг раковин, плит и других мест с риском попадания воды, пара, жира, кислот.

- Только сухая или слегка влажная уборка. Запрещены средства с хлором, кислотами или абразивами.

2. Технические характеристики

| Параметр | Значение |  |
| --- | --- | --- |
| Материал | Гипс + модифицирующие добавки |  |
| Термостойкость | До +50°C |  |
| Водопоглощение | ≤ 15% (снижается после обработки) |  |
| Рекомендуемая влажность | ≤ 65% |  |

3. Подготовка к монтажу

- Хранение: В сухом помещении на поддонах, защищать от влаги. Срок годности — 18 месяцев с даты производства.

- Обработка основания:

Подходящие основания - Гипсокартон (ГКЛ, ГВЛ), Гипсовая штукатурка/шпаклевка, бетон, кирпич, пенобетон, газобетон

  - Очистить от пыли, масляных пятен, старой краски.

  - Выровнять основание при перепадах >3 мм.

  - Нанести грунтовку глубокого проникновения (СТ-17, Артисан №7).

4. Монтаж

- Клеевые составы:

Тип клея: Используйте специализированный клей для гипсовой плитки или для гипсокартона. Клей должен обладать хорошей адгезией к гипсу и основанию. Строго следуйте инструкции производителя, указанной на упаковке клея

  - Гипсовые: Knauf Perlfix.

  - Акриловые: "Жидкие гвозди"

- Технология:

  - Нанести клей зубчатым шпателем (высота зуба 4-6 мм) на стену и тыльную сторону плитки.

  - Плотно прижать плитку к основанию, выровнять по уровню.

  - Ширина швов — от 2 до 15 мм. Для заполнения использовать гипсовую затирку. Настоятельно рекомендуется использовать шприц (пистолет) для минимизации загрязнения плитки.

5. Покраска и декорирование

- Грунтование: Перед покраской нанести акриловую грунтовку для снижения впитываемости.

- Краски:

  - Акриловые интерьерные (например, Malare Ceraflex).

  - Латексные влагостойкие составы.

- Финишная защита:

  - Для зон с риском загрязнения (коридоры, кухни) нанести акриловый лак.

6. Эксплуатация и уход

- Очистка: Мягкой тканью, пылесосом с мягкой насадкой. После окрашивания допустима щадящая влажная уборка без абразивов.

- Ремонт: Сколы зашпаклевать гипсовой шпаклевкой, повторно окрасить.

- Предупреждение: Контакт с кислотными и щелочными средствами (pH >9) разрушает поверхность.

Изготовитель не несет ответственности за повреждения, вызванные нарушением правил монтажа или эксплуатации.

Для дополнительной консультации:
📞 +7 (952) 657-04-73, 📧 kamastone@mail.ru

Юр. адрес: РФ, Пермь, ул. Кировоградская, 38Б

Завод по производству архитектурных декоративных изделий "КамаСтоун" (Kamastone)