«Функциональная добавка для гипса СОВА- 2000»

СОВА -2000 используется для приготовления смеси гипсового вяжущего из недорого и доступного строительного гипса Г-4, Г-5, Г-6. Позволяет получить смесь текучей, без пузырей и увеличить прочность изделия в 5- 15 раз. Испытания добавки проводились в аккредитованной  компании ООО "Оргтехстрой".
Расход добавки СОВА-2000 составляет 1% - 1,5% от массы гипса, что значительно ниже аналогов (меньше транспортных расходов для Вас).
Функциональная Добавка СОВА -2000 используется в производстве декоративного камня, как в домашних условиях, так и в заводских.

Инструкция

Приготовление гипсового вяжущего с добавкой «СОВА-2000» , предусматривает выполнение ряда представленных технологических условий.
Оптимальная дозировка «СОВА-2000» составляет   0,5% -  2,5% от массы гипса, при этом, чем выше %  вводимой добавки, тем будет выше прочность изделий *.
Необходимую дозировку в % соотношении потребитель выбирает самостоятельно , исходя из требуемой прочности. При подборе можно ориентироваться на данные , приведенные в таблице , полученные для гипса Г5 « Ергачинской гипсовой компании». Дозировать компоненты следует только весовым способом( ! ) , объёмное дозирование не допускается из-за низкой точности, что может свести эффект от добавки к минимуму. Перемешивание добавки производится в сухом виде, а так же, допускается разведение добавки в воде (добавка хорошо растворима).

Приготовление смеси : Добавка «СОВА-2000» обладает сильным пластифицирующим эффектом, что необходимо учитывать при подборе количества  воды, чем больше % добавки, тем меньше потребуется воды. Для выбора необходимой прочности  можно ориентироваться на данные, приведённые в таблице :Свойства водогипсовой смеси и затвердевшего гипса марки Г-5 в зависимости от дозировки «СОВА-2000».
Дозировка

| СОВА 2000 | ВОДА ЗАТВОРЕНИЯ | ПРОЧНОСТЬ |
| --- | --- | --- |
|  | на 1 кг гипса Г5 | (через 7 суток) |
| 0% | 680 гр | 5 мПа |
| 1% | 450 гр | 21,5 мПа |
| 1,50% | 390 гр | 30,7 мПа |
| 2% | 360 гр | 35,3 мПа |
| 2,50% | 340 гр | 36,9 мПа |

Добавка  «Сова-2000» должна храниться в герметично закрытой  упаковке, в помещениях или под навесом без повышенной влажности. После вскрытия , упаковка должна быть снова герметично закрыта. В случае несоблюдения мер хранения,  добавка придет в негодность.

* - окончательную прочность готовое изделие набирает за 28 дней. В нашей таблице представлена прочность на 7 -ые сутки.