**Инструкция по монтажу и эксплуатации**

**Изразцовая плитка KamaStone гипсовая окрашенная**

### 1. Назначение и ограничения

* **Применение**: Декоративная облицовка интерьерных поверхностей (стены, колонны, фальш-камины, декоративные печи, ниши, панно) в жилых, коммерческих и общественных помещениях.
* **Запрещено**:
* Облицовка поверхностей с любым нагревом, включая:

Функциональные печи, топки, дымоходы, каминные порталы — независимо от температуры.

Участки с периодическим/постоянным нагревом свыше 45°C (батареи, теплые полы, стены возле отопительных приборов).

* Использование в банях, саунах, ванных, душевых с прямым попаданием воды
* Наружная отделка (балконы, фасады) без защиты от осадков и УФ-излучения.
* Запрещено для зон вокруг раковин, плит и других мест с риском попадания воды, пара, жира, кислот.
* Только сухая или слегка влажная уборка. Запрещены средства с хлором, кислотами или абразивами.

### 2. Технические характеристики

| **Параметр** | **Значение** |  |
| --- | --- | --- |
| Материал | Гипс + модифицирующие добавки |  |
| Термостойкость | До +50°C |  |
| Водопоглощение | ≤ 5-7% |  |
| Рекомендуемая влажность | ≤ 70% |  |

### 3. Подготовка к монтажу

* **Хранение**: В сухом помещении на поддонах, защищать от влаги. Срок годности — 18 месяцев с даты производства.
* **Обработка основания**:

**Подходящие основания** - Гипсокартон (ГКЛ, ГВЛ), Гипсовая штукатурка/шпаклевка, бетон, кирпич, пенобетон, газобетон

* + Очистить от пыли, масляных пятен, старой краски.
  + Выровнять основание при перепадах >3 мм.
  + Нанести грунтовку глубокого проникновения (СТ-17, Артисан №7).

### 4. Монтаж

* **Клеевые составы**:

Тип клея: Используйте специализированный клей для гипсовой плитки или для гипсокартона. Клей должен обладать хорошей адгезией к гипсу и основанию. Строго следуйте инструкции производителя, указанной на упаковке клея

* + Гипсовые: Knauf Perlfix.
  + Акриловые: "Жидкие гвозди"
* **Технология**:
  1. Нанести клей зубчатым шпателем (высота зуба 4-6 мм) на стену и тыльную сторону плитки.
  2. Плотно прижать плитку к основанию, выровнять по уровню.
  3. Ширина швов — от 2 до 15 мм. Для заполнения использовать гипсовую затирку. Настоятельно рекомендуется использовать шприц (пистолет) для минимизации загрязнения плитки.

### 5. Эксплуатация и уход

* **Очистка**: Мягкой тканью, пылесосом с мягкой насадкой. После окрашивания допустима щадящая влажная уборка без абразивов.
* **Ремонт**: Сколы зашпаклевать гипсовой шпаклевкой, повторно окрасить.
* **Предупреждение**: Контакт с кислотными и щелочными средствами (pH >9) разрушает поверхность.

Изготовитель не несет ответственности за повреждения, вызванные нарушением правил монтажа или эксплуатации.

Для дополнительной консультации:  
📞 +7 (952) 657-04-73, 📧 [kamastone@mail.ru](mailto:kamastone@mail.ru)

Юр. адрес: РФ, Пермь, ул. Кировоградская, 38Б

Завод по производству архитектурных декоративных изделий "КамаСтоун" (Kamastone)