**Готовая сухая гипсовая смесь KamaStone МегаГипс Лайт - просто добавь воды и гипса, - 5кг, для изготовления декоративного камня, кирпича**

Готовая сухая смесь KamaStone МегаГипс Лайт - просто добавь воды и гипса – полностью готова к употреблению, содержит цемент, модифицирующие добавки.

**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Производство декоративного искусственного камня и кирпича из гипса

Изготовление интерьерных кашпо, горшков

Изготовление сувенирной продукции

**Только для интерьерного применения, на улице не использовать!**

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

Простое применение

Можно использовать любой гипс, включая дешевый строительный марок Г-4, Г-5, и т.д., доступный в регионе потребителя

Экономична в использовании, позволяет обойтись без вибростола

Быстрое застывание и расформовка

Быстрое высыхание готовых изделий

Увеличивает прочность в 5 раз и влагостойкость.

Возможно добавление песка до 100% от массы сухой смеси

**ПРИМЕНЕНИЕ:**

На 1 кг гипса добавить 15- 20 % МегаГипс Лайт, вода затворения - от 40 до 50% от полученной смеси.

При постоянном перемешивании добавить гипс, сухую смесь KamaStone МегаГипс Лайт и при необходимости, песок, в воду;

- при необходимости добавляют пигмент железоокисный в сухую смесь и тщательно размешивают.

Разлить смесь в формы.

Через 15-20 минут достать из форм и разложить на просушку готовые изделия.

**Срок годности**: зависит от условия хранения, в закрытой таре и в сухом помещении срок годности 18 месяцев.