**Инструкция по внутренней отделке декоративным камнем из гипса.**

    Работы должен производить квалифицированный работник.

  Нельзя пытаться приклеить плитку на дерево, металл, фанеру, ДСП (ДВП) и другие аналогичные материалы, изменяющие свои размеры под воздействием внешних факторов.

Нельзя использовать плитку для отделки цоколей и других мест, постоянно находящихся под воздействием сырости и воды. Для таких зон «Камастоун» специально производит влагостойкий и морозостойкий камень из бетона.

Для укладки декоративного камня «Камастоун» из гипса должен использоваться клей на гипсовой основе. В целях удобства и экономии для расшивки (заполнения пространства между плитками кирпича или камня) можно использовать тот же клей/затирку марки КамаСтоун (KamaStone).

1. **Очистка**

Перед укладкой тщательно очистите поверхность: удалите старую краску, обои, шпаклёвку и т.д. Основание должно быть чистое и сухое. Поверхности, которые можно облицовывать декоративным камнем – бетонные стены, оштукатуренные поверхности, гипсокартон и другие основательные поверхности.

1. **Грунтовка**

Произведите грунтование поверхности. Для лучшей адгезии используйте грунтовку глубокого проникновения.

1. **Укладка**

На этапе укладки необходимо соблюдать уровень. Для соблюдения одинаковых интервалов между отдельными плитками прокладывают Фиксаторы шва КамаСтоун , деревянные клинышки, либо специальный шнур для облицовки, тогда все швы получатся одинаковой ширины.

Помимо клея на гипсовой основе, в ряде случаев можно использовать силикон либо жидкие гвозди.

1. **Расшивка**

Если плитка была выложена не встык, а со швами, то их рекомендуется заполнить тем же клеем, на который был положен декоративный камень, либо другой декоративной затиркой. Производить расшивку необходимо предельно аккуратно, не допуская попадания раствора на лицевую сторону камня.

1. **Лакировка либо Гидрофобизация**

Для лучшего сохранения цвета и фактуры с течением времени, а также предохранения от загрязнений декоративный камень рекомендуется покрыть лаком, особенно в местах повышенного риска (гостиные, коридоры, кухонные помещения, колонны, дверные проемы и т.д.).

Если камень выложен в близком соприкосновении с водой, то настоятельно рекомендуется покрыть его гидрофобизатором (кухонные фартуки, ванные комнаты, санузлы и т.д.).