Инструкция по применению

Цемент белый, М600, ПЦБ 500ДО, CEM I 52.5

Чтобы развести цемент белый М600, нужно соблюдать следующие правила.

Все инструменты, оборудование, заполнители и вода для затворения смеси должны быть абсолютно чистыми, не содержать примесей, могущих изменить цвет раствора

Пигмент рекомендовано добавлять в цемент белый М600  не более 5% от массы цемента.

Пропорции разведения белого цемента марки М600: 1часть цемента, 3части чистого песка, 0,5-0,7 частей чистой воды.

Превышать пропорции обычного песка нежелательно, чтобы не повлиять на оттенок готового изделия.

Чтобы приготовить раствор из белого цемента марки М600, понадобится вместительная емкость и инструмент для замешивания (перфоратор, строительный миксер или электродрель со специальной насадкой). Для большого объема раствора нужна бетономешалка.

- Просеять составляющие смеси через сито, размер ячеек 3*3мм

- В емкости перемешать цемент с просеянным песком.

- В сухую смесь при непрерывном перемешивании небольшими частями вливать воду.

- Отслеживать густоту смеси, раствор должен получиться консистенции густой сметаны. Небольшая порция раствора не должна сползать со шпателя при наклоне под углом 40 градусов.

- Жизнеспособность раствора 40 – 60минут.

При изготовлении раствора из белого цемента марки М600 могут применяться   - пластификаторы, замедляющие процесс схватывания и улучшающие физико-механические параметры бетонного состава;

- добавки поверхностно-активные;

в этом случае следует руководствоваться инструкциями по применению указанных материалов.